Пружинные бронзы.

Фосфористая бронза  БрОФ 6.5-0.15; БрОФ 7-0.2

Кремнисто-марганцевая бронза Бр. КМцЗ-1.  Полосы и ленты из  кремнисто-марганцевой бронзы. ГОСТ 4748-92.  По состоянию материала полосы и ленты изготовляют мягкими, полутвердыми, твердыми и особотвердыми. Твердые ленты изготовляют толщиной до 1,5 мм включительно, особотвердые — толщиной до 1,2 мм включительно. Хорошим материалом для пружин является кремиевомарганцовистая бронза марки БрКМцЗ-1.  Применяют для пружин любого типа.

Бериллиевая бронза Бр. Б2; БрБ2.5; БрБНТ-1.9; БрБНТ1,9Mr (термоупрочняемые сплавы). Эти сплавы после закалки и облагораживания  имеют  высокую усталостную прочность; предназначены специально для работы в магнитных полях и агрессивных средах при нормальной температуре и без резких ударов. Применяют для пружин любого типа и  для особо ответственных пружин. Вследствие термической обработки за счет фазовых изменений происходят объемные изменения до 3—9 %, создающие напряжения, поэтому режим термической обработки бериллиевой бронзы нужно выполнять весьма тщательно.

Оловянноцинковая бронза  БрОЦ-4-3, БрОФ 6.5-0.15; БрОФ 7-0.2

Алюминиевая  бронза  БрА7.   Ленты из алюминиевой бронзы для пружин ГОСТ 1048-79.   Ленты изготовляют термообработанными, твердыми и особотвердыми, толщиной от 0,10 до 1,2 мм включительно.